「순환골재 품질기준」개정(안) 신구 대비표

	개정 전	개정 후	비고
	ㆍ콘크리트 순환골재 ㆍ도로포장용 아스팔트 ㆍ신골재	ㆍ콘크리트용 순환골재 ㆍ스트레이트 아스팔트 ㆍ천연골재	KS 규격 개정
Ⅰ. 총칙 1. 일반사항 - 해설	ㆍ<신설>	ㆍ또한 본 기준의 순환골재 용도 중 성토, 복토, 매립시설 복토용등과 같이 천연골재 대체 활용이 아닌 용도에 대해서는 공급이 여의치 않거나 경제적인 사유를 제외하고는 사용을 지양하는 것이 바람직하다. 이는 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률을 제정한 근본적인 취지는 가치있는 골재 자원으로의 재활용을 유도한다는 점에 근거한다.	성토, 복토, 매립시설 복토용 등으로의 활용 지양 (1 쪽)
Ⅱ. 용도별 품질기준 3. 용어의 정의	ㆍ신아스팔트	ㆍ신재 아스팔트	KS 규격 개정
	ㆍ구아스팔트	ㆍ구재 아스팔트	KS 규격 개정
1.1.3 (2) 골재의 품질-해설	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 진흙, 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	진흙 삭제 (7 쪽)
	ㆍ또한 무기이물질 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 선별된 이물질을 105±5℃의 건조기에서 24시간 건조 후 질량을 측정한다.	ㆍ<삭제>	건조방법 삭제 (7쪽)
1.2.3 (1) 굵은골재- 해설	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 진흙, 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	진흙 삭제 (11 쪽)
	ㆍ또한 무기이물질 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 선별된 이물질을 105±5℃의 건조기에서 24시간 건조 후 질량을 측정한다.	ㆍ<삭제>	건조방법 삭제 (11 쪽)
2.3 보조기층용 재료의 품질기준	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 진흙, 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	진흙 삭제 (18 쪽)
	ㆍ또한 무기이물질 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 선별된 이물질을 105±5℃의 건조기에서 24시간 건조 후 질량을 측정한다.	ㆍ<삭제>	건조방법 삭제 (18 쪽)
3.2 콘크리트용 순환골재의 품질	ㆍ(2) 순환골재의 유기이물질 함유량은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 ................	ㆍ(2) 순환골재의 유기이물질 함유량은 KS F 2576 (순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 ..............	KS 규격 개정 (20 쪽)
	ㆍ(3) 순환골재에 혼입된 ......... 함유량은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 따라 ..................	ㆍ(3) 순환골재에 혼입된 ........ 함유량은 KS F 2576(순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 따라 ...................	KS 규격 개정 (20 쪽)
3.2 <표 3.1>	ㆍ순환잔골재 점토덩어리량 → <신설>	ㆍ순환잔골재 점토덩어리량 → 1.0% 이하 규정	KS 규격 개정 (21 쪽)
3.2 해설	ㆍ④ 본 품질기준에서는 순환굵은골재의 점토덩어리량을 0.2% 이하로 규정하였다. <신설>	ㆍ④ 본 품질기준에서는 순환 굵은골재의 점토덩어리량을 0.2% 이하, 순환 잔골재는 1.0% 이하로 각각 규정하였다.	KS 규격 개정 (22 쪽)
	ㆍ순환골재의 이물질 함유량을 측정하는 방법은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)을 주로 사용하여 왔으나, 이 시험방법은 순환골재에 혼입된 이물질의 용적을 측정하는 방법으로서 목재, 비닐, 천조각, 플라스틱, 종이 등 유기성 이물질의 함유량을 측정하기에는 용이하나 폐아스콘, 유리, 슬레이트, 적벽돌, 자기류, 타일류 등의 무기이물질과 같이 용적은 작지만 밀도가 상대적으로 높은 이물질 함유량 측정에 적합치 않은 문제가 있었다. 따라서, 순환골재를 사용한 콘크리트의 경우, 이물질 함유량에 따라 품질에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 본 기준에서는 폐기물관리법에서 규정하는 유기이물질 함유량 기준(용적 1%)과 더불어 무기이물질 함유량 기준(질량 1%)을 새로이 추가하여 규정하였다. 무기이물질 시험은 선별한 이물질을 105±5℃의 건조기에서 24시간 건조하여 측정함으로써 내부 수분함량에 의한 오차가 발생하지 않도록 한다.	ㆍ<삭제>	이물질 시험방법 보충설명 삭제 (23 쪽)
3.4 <표 3.3> <표 3.4>	ㆍ무기이물질 시험및 검사방법 → KS F 2576에 의한 이물질 분리․선별 후 질량 측정	ㆍKS F 2526 만 규정	KS 규격 개정 (25 쪽)
<표 3.4>	ㆍ점토덩어리량 시험 및 검사방법 규정 없음 <신설>	ㆍ점토덩어리량 시험 및 검사방법 → KS F 2512	KS 규격 개정 (25 쪽)
5.1.2 <표 5.1>	ㆍ<신설>	ㆍ구재아스팔트함량 → KS F 2354 ㆍ구재 아스팔트 침입도 → KS M 2252 ㆍ씻기 시험에서 → KS F 2511	시험 규정의 명확화 (31 쪽)
	ㆍ【주6】구아스팔트 콘크리트 사용시 첨가제 등을 사용하여 품질확보가 가능할 수 ................	ㆍ【주6】아스팔트콘크리트용 순환골재 사용시 재생 첨가제 등을 사용하여 품질확보가 가능할 수 ..................	용어변경 (32 쪽)
5.1.2 해설	<신설>	ㆍ아스팔트 콘크리트용 순환골재는 다음과 사항에 유의하여 저장하여야 한다. ① 기온이 높은 지역에서는 압밀되지 않도록 하여야 하며, 일반적으로 아스팔트 콘크리트용 순환골재의 최대 야적 높이는 5m 이하로 한다. 별도의 압밀 방지를 위한 시설이 있는 경우는 예외로 한다. ② 아스팔트 콘크리트용 순환골재를 사이로나 호퍼에서 압밀이 됮 않도록 유지하여야 한다. ③ 아스팔트 콘크리트용 순환골재를 저장하는 경우, 빗물 등에 의해 직접 노출되지 않도록 천막을 씌우거나 덮개가 되어 있는 시설에 보관하여 함수비가 변동되지 않고, 아스팔트 콘크리트용 순환골재의 노화가 촉진되지 않도록 한다. ④ 아스팔트 콘크리트용 순환골재의 사용은 선입선출을 원칙으로 하고 저장기간은 1년 이내에 사용하며, 1년 이내에 소모하지 못할 경우 추가시험을 실시한 후 사용 한다. ⑤ 아스팔트 콘크리트용 순환골재에 다른 골재나 유해한 이물질이 섞이지 않도록 주의하여야 한다.	신규추가 (32 쪽)
5.1.2 (2) <표 5.2>	ㆍ<신설>	ㆍ점도 → KS M 2248 ㆍ인화점 → KS M 2010	시험 규정의 명확화 (33 쪽)
5.1.3 <표 5.3>	ㆍ<신설>	ㆍ아스팔트 추출후 골재의 입도 → KS F 2502 ㆍ구재 아스팔트 함량 → KS F 2354 ㆍ구재 아스팔트 침입도 → KS M 2252 ㆍ씻기 시험에서 손실되는 양 → KS F 2511	시험 규정의 명확화 (36 쪽)
5.1.3 <표 5.4>	ㆍ<신설> ㆍ신도(15℃, mm) AC40~60(100이상) AC60~80(1,000이상) ㆍ밀도 AC40~60(1.0이상) AC60~80(1.0이상)	ㆍKS M 2201 규정 ㆍ신도(15℃, cm) AC40~60(10이상) AC60~80(100이상) ㆍ밀도(kg/m3) AC40~60(1.000이상) AC60~80(1.000이상)	시험 규정의 명확화 (36 쪽)
5.1.3 다. 해설	ㆍ재생아스팔트의 .............연 2회 이상의 빈도로 확인하면 좋다. 다만, ............. 품질을 확인한다.	ㆍ재생아스팔트의 ...........연 2회 이상의 빈도로 확인하는 것이 좋다. 다만, ................. 품질을 확인하여야 한다.	품질확인 강조 (36 쪽)
5.1.3 <표 5.5>	ㆍ<신설>	ㆍ마샬안정도 시험 → KS F 2337 ㆍ재생아스팔트 침입도 시험 → KS M 2252	시험 규정의 명확화
5.1.3 <표 5.6>	ㆍ<신설>	ㆍ골재 입도 → KS F 2502 규정 ㆍ재생 아스팔트량 → KS F 2354 규정 ㆍ재생 아스팔트 침입도 → KS M 2252 규정 ㆍ마샬 특성치 → KS F 2337 규정	시험 규정의 명확화
5.1.3 바. 해설	ㆍ재생플랜트는 소정의 품질의 재생가열 아스팔트 혼합물을 안정되게 ..................	ㆍ재생플랜트는 재생가열 아스팔트 혼합물이 소정의 품질을 안정되게 ...................	문맥 수정 (38 쪽)
5.1.3 <표 5.7>	ㆍ재생가열 아스팔트 혼합물의 배합시험 → <표 5.4참조> ㆍ시험배합 → 5.4.2 (2) (가)항 참조 ㆍ재생가열 아스팔트 혼합물의 품질시험 → <표 5.5> 참조	ㆍ재생가열 아스팔트 혼합물의 배합시험 → <표 5.5참조> ㆍ시험배합 → 5.1.3 (2) (마)항 참조 ㆍ재생가열 아스팔트 혼합물의 품질시험 → <표 5.6> 참조	오류 수정 (38 쪽)
5.1.3 (3)	ㆍ공시체 밀도 ㆍ【주】현장다짐밀도 기준비율은 96%임.	ㆍ공시체 기준밀도 ㆍ현장다짐밀도 기준비율은 96%이상으로 한다	KS와 용어 통일 (40 쪽)
<표 5.8>	ㆍ<표 5.8> 재생가열 아스팔트 콘크리트 포장의 품질관리 항목과 빈도 ㆍKN(톤) 사용	ㆍ<표 5.8> 플랜트 재생가열 아스팔트 콘크리트 포장의 품질관리 항목과 빈도 ㆍ톤으로 통일 - kN 삭제	단위 통일 (41 쪽)
5.2.2 <표 5.9>	ㆍ<신설>	ㆍ시험방법 → KS M 2252	시험 규정의 명확화 (43 쪽)
5.2.3 <표 5.10>	ㆍ시험방법 규정 없음	ㆍ아스팔트 추출후 골재의 입도 → KS F 2502 ㆍ구재 아스팔트 함량 → KS F 2354 ㆍ구재 아스팔트 침입도 → KS M 2252	시험 규정의 명확화 (46 쪽)
5.2.3 <표 5.11> <표 5.12> <표 5.13>	ㆍ<표 5.11>재생아스팔트의 품질시험 ㆍ<표 5.12> 재생가열 아스팔트 혼합물의 배합시험 ㆍ<표 5.13> 시험배합시 재생아스팔트 혼합물의 품질시험	ㆍ본 기준 5.1.3 (2) 다.에 따른다. ㆍ본 기준 5.1.3 (2) 라.에 따른다 ㆍ본 기준 5.1.3 (2) 마.에 따른다.	내용이 동일하여 인용함 (46, 47 쪽)
5.2.4 (3)	ㆍ공시체 밀도 ㆍ【주】현장다짐밀도 기준비율은 96%임..	ㆍ공시체 기준밀도 ㆍ현장다짐밀도 기준비율은 96%이상으로 한다	KS와 용어 통일 (49 쪽)
<표 5.14>	ㆍ<표 5.8> 재생가열 아스팔트 콘크리트 포장의 품질관리 항목과 빈도 ㆍKN(톤) 사용	ㆍ<표 5.8> 플랜트 재생가열 아스팔트 콘크리트 포장의 품질관리 항목과 빈도 ㆍ톤으로 통일 - kN 삭제	단위 통일 (50 쪽)
5.3.2 <표 5.15>	ㆍ<신설> ㆍ신도(15℃, mm) 400이상	ㆍ시험방법 → KS M 2203 ㆍ신도(15℃, cm) 40이상	시험 규정의 명확화 (52 쪽)
5.3.3 <표 5.16>	ㆍ<신설>	ㆍ아스팔트 추출후 골재의 입도 → KS F 2502 ㆍ구재 아스팔트 함량 → KS F 2354 ㆍ구재 아스팔트 침입도 → KS M 2252 ㆍ씻기 시험에서 손실되는 양 → KS F 2511	시험 규정의 명확화 (54 쪽)
5.3.3 <표 5.17>	ㆍ<표 5.17>재생아스팔트의 품질시험	ㆍ본 기준 5.1.3 (2) 다.에 따른다.	내용이 동일하여 인용함 (54 쪽)
5.3.3 <표 5.18>	ㆍ<신설>	ㆍ마샬안정도 시험 → KS F 2337	시험 규정의 명확화
5.3.3 <표 5.19>	ㆍ<신설>	ㆍ골재 입도 → KS F 2502 ㆍ재생 아스팔트량 → KS F 2354 ㆍ마샬 특성치 → KS F 2337	시험 규정의 명확화
5.3.4	ㆍ공시체 밀도 ㆍ【주】현장다짐밀도 기준비율은 96%임..	ㆍ공시체 기준밀도 ㆍ현장다짐밀도 기준비율은 96%이상으로 한다	KS와 용어 통일 (59 쪽)
<표 5.21>	ㆍ<표 5.8> 재생가열 아스팔트 콘크리트 포장의 품질관리 항목과 빈도 ㆍKN(톤) 사용	ㆍ<표 5.8> 플랜트 재생가열 아스팔트 콘크리트 포장의 품질관리 항목과 빈도 ㆍ톤으로 통일 - kN 삭제	단위 통일 (60 쪽)
6.1 일반사항- 해설	ㆍ순환골재를 동상방지층에 사용하기 위해서는 진흙, 유기물, 보강철근 등 이물질이 규정치 이상 함유해서는 안된다. 순환골재 동상방지층 시공이전에 노상표면의 먼지, 점토, 유기물, 기타 불순물 등을 깨끗이 정리 및 제거하고 다음 작업이 되도록 시공하여야 한다.	ㆍ순환골재를 동상방지층에 사용하기 위해서는 유기물, 보강철근 등 이물질이 규정치 이상 함유해서는 안된다. 순환골재 동상방지층 시공이전에 노상표면의 유기물, 기타 불순물 등을 깨끗이 정리 및 제거하고 다음 작업이 되도록 시공하여야 한다.	진흙, 먼지, 점토 삭제 (61 쪽)
6.2 <표 6.1>	ㆍ무기이물질 시험및 검사방법 → KS F 2576에 의한 이물질 분리․선별 후 질량 측정	ㆍKS F 2526 만 규정	KS 개정 (61 쪽)
6.2 해설	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 진흙, 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	진흙 삭제 (62 쪽)
	ㆍ또한 무기이물질 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 선별된 이물질을 105±5℃의 건조기에서 24시간 건조 후 질량을 측정한다.	ㆍ<삭제>	건조방법 삭제 (62 쪽)
7.2 8.2 9.2 해설	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(재생골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 진흙, 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	ㆍ순환골재의 유기이물질 함유량 시험은 KS F 2576(순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 목재, 천조각 등 유기성 이물질량 측정결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다.	진흙 삭제 (65, 68, 72 쪽)
10.2 품질 및 품질관리기준	ㆍ<신설>	ㆍ(2) 건설공사의 성토용으로 사용하는 순환골재는 토양환경보전법 시행규칙 제1조의5(토양오염우려기준)에서 규정하는 중금속 용출기준에 적합하여야 한다.	환경부 요청 삽입 (73 쪽)
10.2 해설	ㆍ<신설>	ㆍ순환골재의 이물질 함유량 시험은 KS F 2576(순환골재의 이물질 함유량 시험방법)에 의하여 목재, 천조각 등 유기성 이물질 시험결과, 총 골재용적의 1% 이하가 되도록 하여야 한다. 또한, 순환골재를 성토용으로 사용시 환경에 유해한 영향을 미치는지 확인하기 위하여 토양환경보전법 시행규칙 제1조의 5(토양오염우려기준)에 의한 시험을 실시하여 유해한 영향이 없어야 한다.	환경기준 삽입에 따른 해설 추가
11.2 복토용의 품질 및 품질관 기준	ㆍ토양우려기준의 중금속 용출기준 규정 <신설>	ㆍ(1) 건설공사의 복토용으로 사용하는 순환골재는 토양환경보전법 시행규칙 제1조의5(토양오염우려기준)에서 규정하는 중금속 용출기준에 적합하여야 한다.	법조항 인용 (74 쪽)
	ㆍ<표 11.1>	<삭제>	인용에 따른 표 삭제 (74 쪽)
12.2 매립시설 복토용의 품질 및 품질관 기준	ㆍ지정폐기물에 함유된 유해물질 기준 규정	ㆍ(1) 매립시설의 복토용으로 사용하는 순환골재는 폐기물관리법시행규칙 제2조(지정폐기물의 유해물질함유기준 등)에서 규정하는 중금속 용출기준에 적함하여야 한다.	법조항 인용 (76 쪽)
	ㆍ<표 12.1>	<삭제>	인용에 따른 표 삭제 (76 쪽)