[붙 임]

「레미콘․아스콘 품질관리지침」개정(안)

2009. 10.

국 토 해 양 부

건 설 안 전 과

1. 개정이유

규격미달의 레미콘 생산 등을 방지하고 현장 반입 레미콘에 대한 품질관리를 제고하기 위해 레미콘 공장에 대한 점검을 강화하고 현장반입 레미콘 시험 등에 대한 시험절차․방법 등을 개선하는 한편, 그간의 제도운영과정에 나타난 일부 미비점 등을 개선하려는 것임

2. 주요내용

가. 발주청의 수요자, 생산자 등에 대한 레미콘 품질교육 근거 마련(제4조)

나. 하나의 구조물 또는 부위에 각기 다른 공장에서 생산된 레미콘의 혼용사용 금지 규정 마련(안 제10조)

다. 레미콘 품질시험의 주체를 수요자로 명확히 하고 시험과정에는 감독자가 입회하여 관리토록 함(제10조)

라. 레미콘 공장의 점검주기를 강화(동하중 검사 주 1회→일 1회 이상)하고 현장배합표 확인 방법 등을 보완(별지 제1호 서식)

3. 참고사항

가. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

나. 합    의 :

다. 기    타 :

레미콘․아스콘 품질관리지침 개정안

레미콘아스콘 품질관리지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제3항을 다음과 같이 신설한다.

③발주청은 자재의 품질확보를 위하여 감독자, 생산자, 수요자 및 공급원 승인권자를 대상으로 년 1회 이상 품질관리 교육을 실시할 수 있다.

제10조제1항 중 “레미콘의”를 “수요자는 하나의 구조물 또는 부위에 2개 공장 이상에서 생산한 레미콘을 혼용하여 타설하여서는 아니되며”로 하고 하단의 “시방규정에 따르며 모든 시험과정은 감독자가 입회 또는 확인토록 하여야 한다”를 “시방규정에 따른다”로 하고 제2항의 “시방규정에 따르며 모든 시험과정은 감독자가 입회 또는 확인토록 하여야 한다.”를 “시방규정에 따른다”로하며 제5항의 “현장반입 자재의 품질시험․검사성과”를 “현장반입 자재의 모든 시험은 수요자가 직접 실시하거나 건설기술관리법 제25조에 따른 품질검사전문기관에 의뢰하여 실시하여야 하며, 현장시험과정에는 감독자가 입회하여 시료 채취 위치를 결정하고 시험방법의 적정성을 확인하여야 한다. 또한”으로하고 “책임감리업무수행지침서”를 “책임감리현장참여자업무지침서”로 한다.

제13조제2항의 “책임감리업무수행지침서”를 “책임감리현장참여자업무지침서”로 한다.

별지 제1호 서식 레미콘 공장 사전(정기) 점검표 중 점검부위 운전실의 점검항목 1.에 “(자동계량기록지 출력물과 현장배합표를 상호 비교)”를 추가하고, 점검항목 8.의 “주 1회 1회 이상”을 “일 1회 이상”으로 점검부위 품질관리 기록 등의 점검항목 1.의 “공장 내에”를 “공장의”로, 점검항목 3. 전부를 “골재 시험항목에 대하여 정기적으로 자체시험 또는 품질검사전문기관에 의한 시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?(필요시 기록내용 확인을 위한 시험병행)※ 밀도, 흡수율, 입도, 조립률, 0.08mm체 통과량, 입자모양판정  실적율, 염분함유량(NaCl), 마모감량은 월 1회 이상 또는 골재원 변경시마다, 안정성과 알칼리골재반응 시험은 년 1회 이상 또는 골재원 변경시 마다 실시”로하고 점검항목 8.의 괄호안의 “실리카 퓸”을 “실리카 퓸 등”으로 하고 “(계약서, 납품서 등의 비치 및 기록 확인, 혼화재 품질시험 기록 확인)”를 추가

부    칙

① 제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

신․구 대비표

현 행	개 정(안)
제4조(부실공사 방지를 위한 성실의무) ①~② (생략) <신설> 제10조(시공 품질관리 시험․검사 등) ① 레미콘의 슬럼프, 공기량, 염화물이온량(Cl-), 강도 등 시험항목과 시험빈도(횟수), 방법 등 품질확인 방법은 품질시험기준, KS 기준, 설계 및 시공기준 등을 검토하여 작성한 해당공사 시방규정에 따르며, 모든 시험과정은 감독자가 입회 또는 확인토록 하여야 한다. ② 아스콘의 온도, 마샬 안정도, 흐름값, 공극률, 포화도, 역청함유량 및 추출입도, 포설두께, 밀도 등 시험항목과 시험빈도(횟수), 방법 등 품질확인 방법은 품질시험기준, KS 기준, 설계 및 시공기준 등을 검토하여 작성한 해당공사 시방규정에 따르며 모든 시험과정은 감독자가 입회 또는 확인토록 하여야 한다. ③~④ (생 략) ⑤ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 현장반입 자재의 품질시험․검사성과는 별지 제5호서식의 품질시험․검사현황 또는 책임감리업무수행지침서에 의한 품질시험․검사대장 서식에 의하여 기록 및 관리하여야 한다. 제13조(기록물 보관 등) ① (생략) ② 감독자와 수요자는 제1항의 서류가 책임감리업무수행지침서의 서류와 중복되는 경우 별도로 작성하지 아니할 수 있다. ③ (생 략)	제4조(부실공사 방지를 위한 성실의무) ① (현행과 같음) ③발주청은 자재의 품질확보를 위하여 감독자, 생산자, 수요자 및 공급원 승인권자를 대상으로 년 1회 이상 품질관리 교육을 실시할 수 있다. 제10조(시공 품질관리 시험․검사 등) ① 수요자는 하나의 구조물 또는 부위에 2개 공장 이상에서 생산한 레미콘을 혼용하여 타설하여서는 아니되며,----------------------------------------- 시방규정에 따른다. ② ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------시방규정에 따른다. ③~④ (현행과 같음) ⑤ ------------------------ 현장반입 자재의 모든 시험은 수요자가 직접 실시하거나 건설기술관리법 제25조에 따른 품질검사전문기관에 의뢰하여 실시 하여야 하며, 현장시험과정에는 감독자가 입회하여 시료 채취 위치를 결정하고 시험방법의 적정성을 확인하여야 한다. 또한 ------------------ 책임감리현장참여자업무지침서------- 제13조(기록물 보관 등) ① (현행과 같음) ② ------------------------책임감리현장참여자업무지침서----------------------------------------- ③ (현행과 같음)