오염물질 방출기준 초과 건축자재 목록(통합)

구 분	건축자재 생산업체	건축자재명	휘발성유기화합물 방출량 (㎎/㎡․hr)	고시일
바닥재	1. 한화종합화학	HC-901(카펫타일)	7.897	'05.12.29
페인트	1. (주)금강고려화학	센스멜 MT3370	8.225	'05.5.6
	2. (주)디피아이	슈퍼에나멜 백색	5.372	〃
	3. (주)디피아이	크린폭시300	6.597	〃
	4. 건설화학공업(주)	글로리텍스	5.905	〃
	5. 건설화학공업(주)	KCI워터락	7.182	〃
	6. 삼화페인트공업(주)	수성아크론	8.292	〃
	7. 삼화페인트공업(주)	수용성우레탄락카	7.279	〃
	8. 벽산페인트(주)	아쿠아 락	11.822	〃
	9. 벽산페인트(주)	E. Floor Single Top	5.732	〃
	10. 벽산페인트(주)	E. Floor Top	14.687	〃
	11. 삼일페인트	프리톤	8.811	'05.12.29
	12. 삼일페인트	우레탄-A(KSM 6050 2종)	5.296	〃
접착제	1. (주)오공	825	16.000	'05.5.6
	2. (주)오공	SB1100	28.045	〃
	3. (주)대흥화학	SR-325	17.009	〃
	4. (주)동부정밀	YS-303	13.044	〃
	5. 한국다우코닝	뉴트럴플러스실리콘실란트(투명)	15.559	'05.12.29