건설기준위원회 검토요청서

안건번호	제 6 호
구 분	건설기준검토

건명	콘크리트 건설기준 (KDS/KCS 14 20 00) 개정안

검토요청인	국가건설기준센터
제출년월일	2026. 4.

안건：콘크리트 건설기준(KDS/KCS 14 20 00) 개정안

1. 개요

ㅇ 건설기술 진흥법 시행령 제65조의2제3항제1호와 동법 시행규칙 제38조의2에 의거, 콘크리트 건설기준(KDS/KCS 14 20 00) 개정안에 대하여 다음과 같이 검토한다.

2. 개정사유(목적)

ㅇ 최신 법령, 표준 반영, 오류 개선 등 건설기준의 실무활용성 증대 및 건설 안전 확보를 위한 콘크리트 건설기준 전면 개정 필요

ㅇ 기존 구조물의 안전성 평가를 위한 신뢰성 높은 압축강도 평가방법 필요

ㅇ GFRP 보강근을 적용한 콘크리트 공사의 품질 및 안전 확보를 위한 시공기준 필요

3. 추진경위

ㅇ 2025. 03. : 콘크리트 건설기준 제·개정(안) 마련을 위한 연구* 수행

* 건설기준 정비 연구: 최신 법령·표준·건설기술 등 반영, 상충사항·오류 개선 등
건설기준 검증 연구: 사회적·기술적 현안 해결, 구조물 안전강화, 시공품질 확보 등

ㅇ 2025. 11. : 콘크리트 건설기준 개정안 마련

- 건설기준 정비 연구 46개 코드(KDS 14 20 00 21개, KCS 14 20 00 25개)

- 건설기준 검증 연구 2개 코드(KDS 14 20 90, KCS 14 20 54)

ㅇ 2026. 04. : 관계기관 및 관련단체 의견조회

ㅇ 2026. 04. : 콘크리트 건설기준위원회 검토 요청

4. 주요 내용

□ KDS 14 20 00 콘크리트구조 설계기준

No.	코드번호	주요 내용
1	KDS 14 20 22 콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준	· (추가) 전단강도 산정 관련 기존 식(본문) 이외에 실용성과 정확성을 고려한 정밀식을 추가 규정(부록)
		· (추가) 최소 전단철근에 강섬유 보강 콘크리트를 적용할 수 있도록 규정
		· (추가) 합리적으로 소요철근량을 계산 할 수 있는 실용 설계법 규정
2	KDS 14 20 30 콘크리트구조 사용성 설계기준	· (추가) 프리스트레스트 부재에 대한 균열모멘트 산정식 추가 규정
3	KDS 14 20 50 콘크리트구조 철근상세 설계기준	· (수정) 1방향 철근콘크리트 슬래브 수축온도철근비를 0.0014 → 0.0018로 수정
4	KDS 14 20 52 콘크리트구조 정착 및 이음 설계기준	· (수정) 인장 이형철근 및 이형철선의 정착 중 SD600철근에 요구되는 횡보강 상세기준 규정
		· (추가) 확대머리 이형철근의 품질 관리를 위해 KS D 3871에 적합한 철근을 사용토록 규정
5	KDS 14 20 54 콘크리트용 앵커 설계기준	· (추가, 수정) 해외 기준 및 국내 연구결과를 반영하여 전단력을 받는 앵커의 강재강도, 콘크리트 브레이크아웃강도, 프라이아웃강도 규정 개선
6	KDS 14 20 60 프리스트레스트 콘크리트구조 설계기준	· (추가) 프리스트레스트 콘크리트 부재의 설계강도 해석 시 강연선의 응력-변형률 관계를 고려하도록 규정
7	KDS 14 20 68 유리섬유 강화 폴리머(GFRP) 보강근 콘크리트구조 설계기준	· (삭제) 최소 소요성능과 품질확인 관련 부록을 제정 예정인 KCS 14 20 XX(유리섬유 강화 폴리머(GFRP)보강근 콘크리트 공사)로 이동
8	KDS 14 20 70 콘크리트 슬래브와 기초판 설계기준	· (추가) 보가 없는 슬래브 철근 상세에서 주열대 상부철근 중 50%의 최소 연장길이 신설
		· (추가) 주열대 내의 하부 철근에 대한 이음 규정 신설
9	KDS 14 20 80 콘크리트 내진설계기준	· (수정) 보통모멘트 골조, 중간모멘트 골조, 특수모멘트 골조, 특수철근콘크리트 구조벽체와 연결보, 격막 규정 구체화
		· (추가) 프리캐스트 콘크리트 내진 기준 규정
10	KDS 14 20 90 기존 콘크리트구조물의 안전성 평가기준	· (추가) 실무에서 적용하고 있는 압축강도 평가방법을 반영하여 다음의 세가지 방법으로 압축강도를 평가할 수 있도록 개정 ① 코어의 압축강도 시험만 수행, ② 코어의 압축강도시험과 비파괴시험 병행, ③ 책임기술자의 승인 하에 비파괴 시험만 수행

□ KCS 14 20 00 콘크리트공사 표준시방서

No.	코드번호	주요 내용
1	KCS 14 20 01 콘크리트공사 일반사항	· (추가) 최신 기술의 도입 촉진을 위해 기준에서 다루지 않는 기술도 충분한 근거 마련 시 적용가능토록 규정
		· (추가) 비 KS 시멘트, 혼화재도 관련 표준이나 실험 등을 통해 검증된 규격에 적합 시 사용가능토록 규정
2	KCS 14 20 10 일반 콘크리트	· (수정) 예상평균기온 산정 시 기상청 통계데이터로 산출된 최근 10년간의 평균기온을 사용토록 명확히 정의
		· (수정) 배합강도를 정할 때 적용되는 강도로 오해 소지가 있는 “품질기준강도”를 “설계기준압축강도”로 대체
		· (추가) 국내 내황산염 포틀랜드 시멘트(5종)의 생산여건을 고려하여 저열 포틀랜드 시멘트(4종)도 사용할 수 있도록 규정
		· (추가) 한중 콘크리트 기준과 동일하게 기온보정강도 적용 예외규정 신설
		· (수정) 현장여건을 반영하여 슬럼프 최대값을 180mm로 상향
		· (추가) 골재 표면수율 시험 시 자동 측정장비도 활용할 수 있도록 규정
		· (수정) 표준/현장양생공시체 품질검사 시기 및 횟수를 명확하게 수정
		· (추가) 소량 타설 시(40m3 이하) 표준양생공시체, 현장양생공시체 품질검사를 1회만 실시할 수 있도록 규정
		· (수정) 강도 부족 시 정확도가 낮은 비파괴 시험은 삭제하고, 코어 강도시험을 실시하여 평가하도록 규정
		· (추가) 압송거리에 따른 슬럼프 손실을 고려하여 목표슬럼프를 상향하도록 규정
3	KCS 14 20 11 철근공사	· (추가) 철근 결속선에 대한 품질 및 최소 직경(0.8mm) 기준 규정
		· (추가) 에폭시 피복 철근의 고임재, 간격재, 결속선에 대한 도장 규격 규정
4	KCS 14 20 12 거푸집 및 동바리	· (수정) 거푸집 설계에 관한 주요 사항은 KDS 21 50 00(거푸집 및 동바리 설계기준)을 인용하는 것으로 수정
		· (수정) 동바리 내력시험기준 수정(신뢰할 수 있는 시험기관 → 공인시험기관, 방호장치 안전인증기준을 만족)
		· (수정) 거푸집 긴결재에 대한 성능기준 수정(제조업자 보증 → 공인인증시험 및 구조계산에 따른 구조안전성 확인)
		· (추가) 크레인을 사용한 클라이밍폼 인양 시 크레인이 앵커로 정착되는 구조체의 강도 확보 조건을 확인토록 규정
		· (추가) 대형패널 거푸집 사용 시 전도방지 조치를 취하도록 규정
		· (수정) 다층구조에서 동바리 3개 층 존치가 어려운 경우, 구조검토 및 책임기술자 승인 하에 일부 동바리의 해체를 허용
5	KCS 14 20 22 섬유보강 콘크리트	· (추가) 시공 전 섬유보강 콘크리트의 품질확인을 위한 시험배합을 실시하도록 규정
6	KCS 14 20 41 서중 콘크리트	· (추가) 고온 환경에서 콘크리트의 품질저하를 방지하기 위해 KS F 2560에 적합한 지연형 혼화제를 사용토록 규정
7	KCS 14 20 52 프리캐스트 콘크리트	· (추가) 접합부 채움재료로 일반 콘크리트, 모르타르 외 UHPC와 같은 최신 재료를 사용할 수 있도록 규정
8	KCS 14 20 54 유리섬유 강화 폴리머(GFRP) 보강근 콘크리트 공사	· (제정) GFRP 보강근을 적용한 콘크리트 공사를 위한 시공기준 규정 · KDS 14 20 68(GFRP 보강근 콘크리트구조 설계기준)의 GFRP 보강근 최소 소요성능, 품질확인 관련 부록 이동